GLOBAL REFINISH

SYSTEM

- GRS Deltron Матовый лак D8113

# Используемые продукты

Deltron HS Отвердители D8237, D8238, D8239 Deltron Растворители D808, D807, D812 Deltron Растворители с никим VOC D8718, D8719

# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8113 разработан для использования с базовым покрытием Envirobaset. D8113 может быть использован с базовым покрытием Deltron для ремонтных работ, не контролируемых директивой EU 2004/42. Deltron матовый лак это универсальный 2K акрил-уретановый лак разработанный для ремонтной окраски автомобилей имеющих оригинальное заводское матовое покрытие в сочетании с однослойными и многослойными базовыми покрытиями. D8113 может наноситься на жесткие пластики , без специалных добавок

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

По обьему:			По весу:

Лак                       D8113                                  	3                		    100
HS Отвердитель D8237 / D8238 / D8239  	1                                           32

Растворитель      D808 /   D807  /  D812	1                                           29

Выбирайте HS отвердители / растворители в соответствии с температурой нанесения *

Выбор отвердителей

Температура нанесения	     HS Отвердитель	     	Условия сушки

18 - 25°C                        D8237 Express       	     	20 min при 60°C

25 - 35°C	     D8238 Быстрый       	             30 min при 60°C

Выше 35°C	     D8239 Медленный		35 min при 60°C

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКИ

|  | Краскораспылитель: | 1.2 - 1.4 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение Толщина покрытия Жизнеспособность при 20°C: | 2 нормальных 50-60 мкм. 2 часа с отвердителем D8237 |  |
|  | Рабочая вязкость при 20°C Межслойная сушка | 16 - 19 секунд DIN4. 5 - 10 min – для лучшего результата, до достижения матовой пов-ти |  |
|  | Выдержка перед IR сушкой | 5 - 10 min - для лучшего результата, до достижения матовой пов-ти |  |
|  | Сушка при 20°C 8 часов с отвердителем D8237 Сушка при 60°C* 20 min с отвердителем D8237, 30 min с отвердителем D8238, 35 min с отвердителем D8239 Сушка IR 8 - 15 min (в зависимости от цвета) (Средние волны) Для достижения оптимальной степени матовости больших горизонтальных поверхностях, через 1 мин после после нанесения 2 слоя наести еще один капельный слой , снизив давление до 1.5 bar. |  |  |

##### ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

|  | Повторная окраска возможна после |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сушка при 60°C, или IR | После остывания |  |
|  | Воздушная сушка при 20°C | 12 часов |  |
|  | Повторно может быть окрашен: | Грунты Deltron, Envirobase, декоративные покрытия Deltron |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

На степень блеска лака большое влияние может оказывать толщина покрытия и нанесение. Малая толщина и сухое нанесение приводит к пониженному блеску, а превышение толщины и мокрое нанесение приводит к повышенному блеску.  Лак рекомендован для полной окраски элементов.